Приложение № 8

к распоряжению Ассоциации «Национальное объединение строителей»

от «___» ________ 20___ г. № ___

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

НОМИНАЦИИ

«ЛУЧШИЙ СВАРЩИК»

2026 год

- Название и описание номинаций

- Название номинации – «Лучший сварщик».

- В соревнованиях участвуют студенты СПО; специалисты строительной отрасли в области сварки.

- Задание включает в себя:

    - практическую часть.

- Практическое задание.

Конкурсанту необходимо выполнить сборку-сварку двух стыковых соединений пластин (рисунок 1, 2) из стали группы М01 в соответствии с РД 03-495-02, размером 150х300 мм, с толщиной стенки 8 мм.

Рисунок 1. Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (РД) в горизонтальном положении «Г» (PC).

1 – направление сварки.

Рисунок 2. Механизированная сварка проволокой сплошного сечения в активном газе (МП) в потолочном положении «П» (PЕ).

1 – направление сварки.

Сварку выполнять двумя способами:

- сварное соединение №1 - ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (РД);

- сварное соединение №2 - механизированная сварка проволокой сплошного сечения в активном газе (МП).

Положения при сварке образцов:

- для РД – Г (Горизонтальное положение (PC)).

- для МП – П (Потолочное положение (PЕ)).

Время на практическую часть – 90 минут.

Остальные технические требования представлены в Карте технологического процесса сварки.

При выполнении задания ставятся следующие цели:

- Освоить подготовку и сборку образцов под сварку.

- Освоить контроль с применением измерительного инструмента подготовки и сборки образцов под сварку.

- Освоить настройку сварочного оборудования для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом и механизированной сварки проволокой сплошного сечения в активном газе.

- Освоить навыки выполнения ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом и механизированной сварки проволокой сплошного сечения в активном газе.

- Освоить навыки выполнения сварки в пространственном положении Г (PC) и П (РЕ).

- Освоить контроль сварных соединений с применением измерительного инструмента выполненных конкурсных образцов.

- Соблюдение нормативов, обязанностей по технике безопасности и охране здоровья.

- Предоставить Конкурсной комиссии полностью выполненное задание.

- Описание практического задания.

  - Сборку образцов допускается выполнять в удобном для сварщика положении. Время зачистки образцов, сборки образцов, послойной зачистки в процессе сварки, зачистки после сварки входит в общее время сварки.

  - Начало выполнения практического задания производится по команде председателя Конкурсной комиссии, в дальнейшем - по мере высвобождения рабочих мест. Очередность определяется жеребьевкой. Хронометраж времени сборки-сварки конкурсных образцов начинается по команде председателя Конкурсной комиссии. После зачистки от шлака и брызг расплавленного металла, образцы сдаются члену Конкурсной комиссии.

Сварное соединение №1.

Характеристики процесса:

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ сварки | Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (РД) |
| 2 | Основной материал | Стали группы М01 в соответствии с РД 03-495-02 |
| 3 | Сварочные материалы | Э50А по ГОСТ 9467 или E 46 4 B 41 H5 по ГОСТ Р ИСО 2560-А |
| 4 | Толщина свариваемых деталей | 8 мм |
| 5 | Диаметр деталей в зоне сварки | Плоские детали |
| 6 | Тип шва | СШ – стыковой шов |
| 7 | Тип соединения | С – стыковое |
| 8 | Вид шва соединения | ос (бз) – односторонняя сварка без зачистки корня шва |
| 9 | Форма подготовки кромок | Односторонняя разделка со скосом одной кромки |
| 10 | Положение при сварке | Г (горизонтальное) |
| 11 | Вид покрытия электродов | Б – с основным покрытием |

Эскиз контрольного сварного соединения:

| Конструкция соединения | Конструктивные элементы шва | Порядок сварки |
| --- | --- | --- |
| S=S1=8 мм | g=0-3 мм | 1 - направление сварки |

Сварочное оборудование (тип): инверторный источник питания с выходом постоянного тока.

Способ сборки: на прихватках.

Требования к прихватке: 2 (две) прихватки длиной 20-25 мм (располагать по краям листа).

Параметры процесса сварки:

| Номер слоя (шва) | Диаметр электрода, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (корневой) | 2,5 - 2,6 | постоянный ток обратной полярности | 60 - 90 |
| 2 (заполняющий) | 3,0 - 3,2 |  | 80 - 130 |
| 3 (облицовочный) | 3,0 - 3,2 |  | 80 - 130 |

Дополнительные требования:

- Обеспечить плавный переход от сварного шва к основному металлу без подрезов, несплавлений по кромке, непроваров и других дефектов формирования шва.

- Не допускается зажигать дугу вне зоны сварного соединения.

- В процессе сварки выполнять послойную зачистку от шлака и брызг расплавленного металла.

- Устранение дефектов и использование электрошлифовальной машинки после выполнения сварного соединения не допускается.

- Допускается отклонение от горизонтального положения сварного соединения ±15о конструкции вокруг вертикальной оси сборочного приспособления.

Перечень и последовательность операций:

| № п/п | Операция | Содержание операций | Оборудование и инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка кромок | 1.1. Зачистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним поверхности пластин на ширину не менее 20 мм. | электрошлифовальная машинка; ручная металлическая щётка; напильник |
| 2 | Сборка | 2.1. Выставить зазор между свариваемыми кромками стыкуемых листов. Проконтролировать величину смещения кромок (не более 1,0 мм). 2.2. Выполнить две прихватки, длиной 20-25 мм, на режиме сварки корневого слоя шва. 2.3. Зачистить металлической щёткой прихватки от шлака и брызг расплавленного металла. 2.4. Проконтролировать качество выполненных прихваток. | шаблон сварщика УШС-3; сварочный аппарат; электрошлифовальная машинка; ручная металлическая щётка; напильник; молоток |
| 3 | Контрольная | 3.1. Предъявить собранный образец члену Конкурсной комиссии. |  |
| 4 | Подготовка к сварке | 4.1. Обработать концы прихваток для обеспечения плавного перехода при сварке корневого слоя шва. 4.2. Установить собранный образец в пространственное положение Г, закрепить. 4.3. Предъявить закрепленный образец члену Конкурсной комиссии. | электрошлифовальная машинка; сварочный аппарат |
| 5 | Сварка | 5.1. Выполнить сварку трёх слоёв. 5.2. После сварки первого и второго слоя выполнить зачистку и провести внешний осмотр каждого слоя на отсутствие дефектов. | шаблон сварщика УШС-3; сварочный аппарат; электрошлифовальная машинка; ручная металлическая щётка; напильник; молоток |
| 6 | Зачистка | 6.1. Зачистить облицовочный шов и прилегающие к нему зоны с обеих сторон поверхности на расстоянии 20 мм от шлака и брызг расплавленного металла. | ручная металлическая щётка; напильник; молоток, зубило |
| 7 | Контрольная | 7.1. Отключить сварочное оборудование. 7.2. Убрать рабочее место. 7.3. Предъявить образец члену Конкурсной комиссии для маркировки. |  |

Сварное соединение №2.

Характеристики процесса:

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ сварки | Механизированная сварка проволокой сплошного сечения в активном газе (МП) |
| 2 | Марка основного материала | Стали группы М01 в соответствии с РД 03-495-02 |
| 3 | Сварочные материалы | Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70, газовая смесь Ar (82%) + СО2 (18%) по ГОСТ Р ИСО 14175-2010 |
| 4 | Толщина свариваемых деталей | 8 мм |
| 5 | Вид детали | Лист |
| 6 | Тип шва | СШ – стыковой шов |
| 7 | Тип соединения | С – стыковое |
| 8 | Вид соединения | ос (бз) – односторонняя сварка без зачистки корня шва |
| 9 | Форма подготовки кромок | Односторонняя разделка со скосом одной кромки |
| 10 | Положение при сварке | П – потолочное |

Эскиз контрольного сварного соединения:

| Конструкция соединения | Конструктивные элементы шва | Порядок сварки |
| --- | --- | --- |
| S=S1=8 мм | g=0-3 мм | 1 - направление сварки |

Сварочное оборудование (тип): инверторный источник питания с выходом постоянного тока, механизм подачи проволоки.

Способ сборки: на прихватках.

Требования к прихваткам: 2 (две) прихватки длиной 20-25 мм (располагать по краям листа).

Параметры процесса сварки:

| Номер слоя (шва) | Диаметр электродной проволоки, мм | Род и полярность тока | Сила тока*, А | Напряжение*, В | Скорость подачи проволоки*, м/мин | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (корневой) | 1,2 | постоянный ток обратной полярности | 100-160 | 16-18,5 | 2,5-4,5 | 10-16 |
| 2 (заполняющий) | 1,2 |  | 100-160 | 16-18,5 | 2,5-4,5 | 10-16 |
| 3 (облицовочный) | 1,2 |  | 100-160 | 16-18,5 | 2,5-4,5 | 10-16 |
| *в зависимости от марки сварочного оборудования |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

- Обеспечить плавный переход от сварного шва к основному металлу без подрезов, несплавлений по кромке, непроваров и других дефектов формирования шва.

- Не допускается зажигать дугу вне зоны сварного соединения.

- В процессе сварки выполнять послойную зачистку от шлака и брызг расплавленного металла.

- Устранение дефектов и использование электрошлифовальной машинки после выполнения сварного соединения не допускается.

- Допускается отклонение от горизонтального положения сварного соединения ±15о конструкции вокруг вертикальной оси сборочного приспособления.

Перечень и последовательность операций

| № п/п | Операция | Содержание операций | Оборудование и инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка кромок | 1.1. Зачистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним поверхности пластин на ширину не менее 20 мм. | электрошлифовальная машинка; ручная металлическая щётка; напильник. |
|  |  | 2.1. Выставить зазор между свариваемыми кромками стыкуемых листов. Проконтролировать величину смещения кромок (не более 1,0 мм). 2.2. Выполнить две прихватки, длиной 20-25 мм, на режиме сварки корневого слоя шва. 2.3. Зачистить металлической щёткой прихватки от шлака и брызг расплавленного металла. 2.4. Проконтролировать качество выполненных прихваток. | шаблон сварщика УШС-3; сварочная установка; электрошлифовальная машинка; ручная металлическая щётка |
| 3 | Контрольная | 3.1. Предъявить собранный образец члену Конкурсной комиссии. |  |
| 4 | Подготовка к сварке | 4.1. Обработать концы прихваток для обеспечения плавного перехода при сварке корневого слоя шва. 4.2. Установить собранный образец в пространственное положение П, закрепить. 4.3. Предъявить закрепленный образец члену Конкурсной комиссии. | приспособление для сварки |
| 5 | Сварка | 5.1. Выполнить сварку трёх слоёв. 5.2. После сварки первого и второго слоя выполнить зачистку и провести внешний осмотр каждого слоя на отсутствие дефектов. | сварочное оборудование; ручная металлическая щётка; молоток, зубило |
| 6 | Зачистка | 6.1. Зачистить облицовочный шов и прилегающие к нему зоны с обеих сторон поверхности на расстоянии 20 мм от шлака и брызг расплавленного металла. | ручная металлическая щетка; молоток, зубило |
| 7 | Контрольная | 7.1. Отключить сварочное оборудование. 7.2. Убрать рабочее место. 7.3. Предъявить образец члену Конкурсной комиссии для маркировки. |  |

Запрещается использовать:

- медные подкладки или керамические подкладочные ленты /пластины.

Ограничивающие устройства не должны применяться при сварке образцов. Перечень ограничивающих устройств: зажимы, колодки, сварочные кондукторы или стальные пластины, приваренные к испытательным пластинам прихваточным швом.

- Материалы.

| Предоставляет организатор | Кол-во |
| --- | --- |
| Ведро оцинкованное | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Диэлектрический коврик | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Набор ключей для закрепления оснастки | 2 шт |
| Комплект сварочного оборудования для РД (111) сварки (источник сварочного тока с номинальной силой тока не менее 315А и ПВ-60%, сварочный кабель с электрододержателем, кабель заземления с зажимом) | 1 комплект (на 1 сварочный пост) |
| Комплект сварочного оборудования для МП (135) сварки (источник сварочного тока с номинальной силой тока не менее 315А и ПВ-60%, подающий механизм под стальную проволоку сплошного сечения ⌀1,2мм (длина кабельканала 3м), кабель заземления с зажимом, баллон с защитным газом, шланг (рукав) для защитного газа к сварочному аппарату (~3метра), газовый редуктор с расходомером с подогревателем 36В) | 1 комплект (на 1 сварочный пост) |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-1 (ОУ-2, ОУ-3) для тушения электроустановок под напряжением 5 л | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Термопенал для электродов (на 5кг) | 1 шт |
| Плоскогубцы | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Сборочно-сварочный стол* | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Сварочная кабина со шторами | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Совок металлический с длинной ручкой | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Тележка инструментальная | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Тиски слесарные | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Приточновытяжная вентиляция | На всех сварочных постах |
| Комплект шаблонов сварщика: УШС-1 (либо Ушерова-Маршака) и УШС-3 | По 1 шт (на 1 сварочный пост |
| Местный источник освещения не менее 300 лк | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Прожектор светодиодный (в зону ОТК) | 1 шт |
| Розетка 220В | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Металлическая щетка ручная (узкая) | 1 шт (на 1 конкурсанта) |
| Молоток-шлакоотделитель | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Молоток слесарный 500гр. | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Зубило слесарное 200мм (стальное) | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Бокорезы | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Магнитные угольники 100х100 | 3 шт (на 1 сварочный пост) |
| Линейка металлическая о 500мм | 2 шт (на 1 сварочный пост) |
| Угловая линейка УП 60х40 | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Штангенциркуль не менее 150мм с глубиномером | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Напильник | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Приспособление (оснастка) с комплектом крепежа фиксации деталей в горизонтальном и вертикальном положениях | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Баллон с защитным газом К18 (полный), 40л | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Бухта сварочной проволоки сплошного сечения СВ-08Г2С – 1,2мм (не менее 5кг) | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Диск абразивный отрезной по углеродистой стали для УШМ | 3 шт (на 1 конкурсанта) |
| Диск абразивный шлифовальный по углеродистой стали для УШМ | 3 шт (на 1 конкурсанта) |
| Диск щетка-крацовка для УШМ | 1 шт (на 1 конкурсанта) |
| Комплект деталей для Конструкции Модуль РД (111) | 2 шт (на 1 конкурсанта) |
| Комплект деталей для Конструкции Модуль МП (135) | 2 шт (на 1 конкурсанта) |
| Контактный наконечник под проволоку 1,2мм | 2 шт (на 1 конкурсанта) |
| Сопло для горелки 135 процесса | 2 шт (на 1 конкурсанта) |
| Спрей для горелки 135 процесса | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Электроды типа Э50А: ⌀2,5 (2,6) мм; ⌀3,0 (3,2) мм | (на 1 конкурсанта) 10 шт 15 шт |
| Тренировочная стальная пластина Ст3; | 1 шт (на 1 конкурсанта) |
| Углошлифовальная машина | 1 шт (на 1 сварочный пост) |
| Карандаш графитовый HВ | 1 шт (на 1 конкурсанта) |
| Маркер по металлу | 1 шт (на 1 конкурсанта) |
| Ветошь | 0,2 п/м |

| Использование личного инструмента (привозит участник) | Кол-во |
| --- | --- |
| Щиток для работы с УШМ | 1 шт. (на 1 конкурсанта) |
| Маска сварочная –хамелеон (запасной светофильтр) | 1 шт. (на 1 конкурсанта) |
| Беруши | 1 набор (на 1 конкурсанта) |
| Респиратор | 1 шт. (на 1 конкурсанта) |
| Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны) | 1 шт. (на 1 конкурсанта) |
| Обувь сварочная | 1 шт. (на 1 конкурсанта) |
| Краги сварщика для ММА и MIG/MAG | 2 шт. (на 1 конкурсанта) |

Личный инструмент (привозит участник) не предоставляется организатором

- Рабочее место и инструменты.

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

- Площадь зоны: не менее 4 кв.м. на 1 сварочный пост;

- Освещение: минимум 1 источник света на каждый пост, освещенность рабочего места не менее 500 Лк;

- Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету);

- Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) – обязательный контроль стабильности напряжения при параллельной работе сварочных аппаратов;

- Покрытие пола: негорючее покрытие не менее 4 кв. м. на 1 сварочный пост.

- Специальные требования техники безопасности.

К выполнению конкурсного задания по номинации «Лучший сварщик» допускаются участники Конкурса, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии Сварщик, профессиональные навыки по электросварочным работам и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и сварочного оборудования.

- Средства индивидуальной защиты.

  - Специализированный костюм сварщика, предназначенный для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, излучений сварочной дуги.

  - Специализированная обувь сварщика, предназначенная для защиты ног от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла.

  - Подшлемник.

  - Краги сварщика для выполнения ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом и механизированной сварки проволокой сплошного сечения в активном газе.

  - Маска сварочная.

  - Респиратор.

  - Защитный щиток для выполнения подготовки металла к сварке, зачистке сварных швов.

- Дисциплина на конкурсе.

  - Сварщики должны следовать указаниям членов Конкурсной комиссии и соблюдать дисциплину во время соревнований.

  - Члены Конкурсной комиссии имеют право остановить сварщиков, которые нарушают дисциплину.

  - В случае игнорирования требований Конкурсной комиссии, об этом будет доложено Председателю Конкурсной комиссии, который в свою очередь примет меры наказания.

  - В зоне соревнований должна соблюдаться тишина. Шум и обсуждения запрещены. Сварщики могут доложить члену Конкурсной комиссии о возникновении проблемы. После получения согласия сварщик может приостановить работу. В противном случае время на приостановку будет прибавлено к основному времени.

  - В зоне соревнований разрешается находиться только членам Конкурсной комиссии.

- Критерии оценки.

  - Контроль КСС осуществляется специалистами неразрушающего контроля и лабораторией контроля (определенной оргкомитетом конкурса), аттестованными в установленном порядке с учётом требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах».

  - Оценка практического задания производится по семи показателям:

- Соблюдение технологии сборки (19 баллов).

- Соблюдение технологии сварки (36 баллов).

- Время выполнения практического задания – 90 мин (10 баллов).

- Соблюдение норм и требований охраны труда (25 баллов).

- Визуальный и измерительный контроль (100 баллов).

- Радиографический контроль (50 баллов).

- Коэффициент выполнения (10 баллов).

  - Конкурсная комиссия по каждому показателю практического задания подсчитывает количество баллов и сводит их в сводную ведомость.

  - Итоговая оценка и распределение мест определяется суммой баллов. Победителями конкурса становятся сварщики, набравшие наибольшее количество баллов. При равенстве общей суммы баллов, предпочтение отдается участнику с большей производительностью (набравшему наибольшее количество баллов за более короткий промежуток времени).

Критерии оценки конкурсного задания доводятся до участников перед началом выполнения задания. Максимальная сумма по практической части 250 баллов.